Pluronic系列

低泡嵌段聚醚，应用广泛。

Pluronic PE系列包括以下产品：

Pluronic PE 3100

Pluronic PE 4300

Pluronic PE 6100

Pluronic PE 6200

Pluronic PE 6400

Pluronic PE 6800

Pluronic PE 8100

Pluronic PE 9200

Pluronic PE 9400

Pluronic PE 10100

Pluronic PE 10500

化学特性

Pluronic PE系列为低泡表面活性剂。它们是环氧乙烷和环氧丙烷组成的嵌段共聚物。

命名法

Pluronic PE 系列的的名称由四个或五个数字组成。

第一个或前二个数字：分子中聚氧丙烯憎水基的相对分子质量。

第二个或第三个数字，表示分子中聚氧乙烯的质量百分比。

性质

Pluronic PE 3100  清澈、无色液体

Pluronic PE 4300  清澈、无色液体

Pluronic PE 6100  低温下浑浊，加热后变得清澈。

Pluronic PE 6200

Pluronic PE 6400  无色，轻微浑浊液体。

Pluronic PE 6800  白色粉末

Pluronic PE 8100  无色，清澈或轻微浑浊液体。

Pluronic PE 9200

Pluronic PE 9400  白色，蜡状固体

Pluronic PE 10100 无色，清澈或轻微浑浊液体。

Pluronic PE 10500 白色，蜡状固体

润湿性

最有效的润湿剂含有较低含量的PO，在 Pluronic PE 系列中最有效的润湿剂是 Pluronic PE 8100,PE 9200 和PE 10100。

兼容性

Pluronic PE 系列为非离子表面活性剂，因此与阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂和非离子表面活性剂都易于混合。它们与阳离子如Ca2+或Mg2+不反应，这意味可以在硬水中应用。可混溶于聚合阴离子表面活性剂，例如我们的Sokalan® CP系列、Sokalan PA系列、羧甲基纤维素等而不会出现任何兼容性问题。

Pluronic PE 系列对应用中正常含量的酸具有足够的抵抗力，但不具有对同样含量的碱的抵抗力。

应用

Pluronic PE 3100

Pluronic PE 3100能够用来分散染料及颜料，在很多情况下可用作防沫剂。

Pluronic PE 4300

Pluronic PE 4300主要的应用范围在洗碗机去污剂和漂洗水中，可以单独地或和其它Pluronic PE 系列产品配合使用，它是一个低泡的产品，通常和Pluronic 3100配合使用，表现优异。

Pluronic PE 6100

Pluronic PE 6100 可以应用在泡沫成为一个麻烦的情况下，例如家庭洗碗机和工业洗瓶剂。它可以很好的抑止泡沫，甚至于在有蛋白质、淀粉或浆料存在的情况下。有时它可以和Plurafac® LF系列或其它的Pluronic PE系列产品配合使用。

Pluronic PE 6100能够用来做金属清洗、酸性染缸和锅炉注水等的消泡剂。

Pluronic PE 6200

Pluronic PE 6200是一个有效的低泡润湿剂。它主要应用在洗碗机清洗工艺中。它能用在漂洗水中，使水更容易从玻璃和陶器表面流走，并提高它们的光亮度。它的高润湿力在磷化池中具有独特的效果。I

在聚合工艺中，它能够用来乳化乙烯基和丙烯酸单体。它也能够用于天然油的乳状液的破乳。

Pluronic PE 6400

在Pluronic PE产品系列中， Pluronic PE 6400具有最高的去污力，并且具低泡性。应用在强烈的机械清洗工艺，例如工业洗瓶机、洗碗机，也用在牛奶场清洗。

Pluronic PE 6400 对钙、镁盐类具有非常高的分散能力。

其它的应用范围包括金属的开凿和研磨液，它可用来作润滑剂和冷却液。和Pluronic PE 6200一样，它可用于聚合工艺的乳化。

Pluronic PE 6800

Pluronic PE 6800以非常好的珠状供货。对于粉状去污剂和清洗剂而言，它是一个适当的选择，如果表面活性剂不能喷雾成液体或蜡状。它与其它的粉体易于混合，在防尘方面它有额外的优势。

它可以用来分散钙、镁盐，在酸渍槽中它能够用来移除和分散污垢。由于它是非离子表面活性剂，它能够用来清洗金属电解质。它也能够用于增溶香精油的乳状液和乳化单体。

Pluronic PE 8100

在高水准的机械清洗中，Pluronic PE 8100可用作去污剂和防沬剂，如果与其它的低泡表面活性剂结合使用可获得增效作用。典型的使用范围包括洗碗机清洗剂、牛奶场和酿酒厂清洗剂和漂洗剂。

Pluronic PE 9200

Pluronic PE 9200 能够用在所有的需要快速、彻底的润湿剂的清洗工艺中，它能用在家庭和工业洗碗机清洗剂中，或单独使用或与 Plurafac LF 或其它的Pluronic PE 系列产品配合使用。Pluronic PE 9200能用在酸性漂洗水中，以防止水滴形成斑点和条纹，并赋予玻璃和陶器以高光效果。

Pluronic PE 9400

Pluronic PE 9400 可用作乳化矿物油和分散水中固体。

它能够和其它的Pluronic PE 系列产品一起应用于洗碗机、洗瓶机、牛奶场设备和其它的此类包含机械作用的清洗设备中。许多Pluronic PE系列产品在此范围中，它们具有很高的钙、镁盐分散能力。

Pluronic PE 10100

在洗碗机清洁剂和漂洗剂中，Pluronic PE 10100 是一个有效的润湿剂。它是一个非常低泡的产品，能够抑制其它表面活性剂的泡沬。

它也用作破乳剂。

Pluronic PE 10500

许多类型的家庭和工业清洁剂能够以 Pluronic PE 10500 和其它的 Pluronic PE 系列产品、Pluronic RPE 3110 或Plurafac LF 系列产品共同使用。

这个产品也用作农药单体的乳化剂。